- 一、总体要求

1、本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3、本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4、履约保证金：不收取履约保证金。

5、质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至6个月止，上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

6、付款方式：

（1）中标供应商根据采购人要求的时间和需求量，分批向采购人指定的地点供货；

（2）中标供应商将每批新闻纸全部运抵交货地点由采购人或采购人指定的接收人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后10天内，采购人按该批新闻纸所占中标金额比例向中标供应商支付货款。

- 二、技术及服务要求

- 一、新闻纸采购的技术指标和服务要求

- 1、采购品种：A类新闻纸

- 2、采购数量：

- A类新闻纸，共444.846吨，采购预算289.15万元。

- 具体供货地点及数量：南京300吨，重庆144.846吨。

- 3、纸张规格：纸卷横幅：781mm；复卷直径：950－1150mm；

- 4、交货地点：南京、重庆。

- 5、新闻纸质保期：招标人验收合格后6个月。质保期内出现的质量问题由投标人无偿负责更换和承担相应的赔偿责任。

- 二、技术指标表

技术指标表

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 投标人响应指标 | 是否为检验指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸张克重 | 48g/㎡，偏差：-1～0克； |  | 是 |
| 2 | 裂断长指数 | ＞4000m |  | 是 |
| 3 | 白度 | 56-59 %ISO |  | 是 |
| 4 | 不透明度 | >93% |  | 是 |
| 5 | 平滑度 | >50秒（双面），两面差不超过10%； |  | 是 |
| 6 | 水分 | 6-9% |  | 是 |
| 7 | 破损率 | 0 |  | 是 |
| 8 | 接头率 | 0 |  | 是 |
| 9 | 色度 | 投标方须保证中标后的供货产品与提供的样品标准一致 |  | 是 |
| 10 | 卷筒芯内径 | 76mm |  | 是 |
| 11 | 外包装 | 牛皮纸不少于2层，拉力强、防潮、不易破损。 |  |  |
| 12 | 纸面要求 | 纸面平整，不应有洞眼、裂口、褶子、疙瘩、汽斑、玻璃花、压爆等外观纸病，印刷中不应掉粉掉毛。 |  |  |

三、样品要求：

按照招标文件中的相关技术性能要求，投标人提交摆样样品需加盖投标人公章，留下联系人名称及咨询电话。

（一）样报：

1、近期样报2份；

2、样报要求平整、无褶皱、包装密封完好；

3、样报加盖投标人公章，注明“样报”字样和日期。

（二）样纸

1、样纸各2份；

2、样纸每份10张，中心和四角加盖投标人公章；

3、样纸加盖投标人公章，注明“样纸”字样和日期；

4、提供国家纸张质量监督检验中心出具的检验报告；

5、样纸要求平整、无褶皱、包装密封完好。

（三）其他要求

1、采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，予以退还或者经未中标人同意后处理；对于中标人提供的样品，按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

2、采购人有权对样品到有关质量监督检验机构进行检测。